Таблица равнопрочностной замены металлической арматуры на

композитную стеклопластиковую арматуру

Под равнопрочностным диаметром понимается такой наружный диаметр композитной полимерной арматуры, при котором её прочность соответствует прочности стальной арматуры заданного диаметра.

| Диаметр, мм | Вес м.п. в кг. | Кол-во метров в тонне | Диаметр, мм | Вес м.п. в кг. | Кол-во метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура стальная класс А-III (А400С) | Арматура композиционная |
| 6 | 0,22 | 4 505 | 4 | 0,02 | 50 000 |
| 8 | 0,4 | 2 532 | 4 | 0,02 | 50 000 |
| 10 | 0,62 | 1 621 | 6 | 0,047 | 21 276 |
| 12 | 0,89 | 1 126 | 8 | 0,075 | 13 333 |
| 14 | 1,21 | 826 | 10 | 0,126 | 7 936 |
| 16 | 1,58 | 633 | 12 | 0,169 | 5 917 |
| 18 | 2 | 500 | 14 | 0,246 | 4 065 |
| 20 | 2,47 | 405 | 16 | 0,44 | 2 272 |
| 22 | 2,98 | 336 | 18 | 0,58 | 1 724 |
| 25 | 3,85 | 260 | 20 | 0,73 | 1 370 |

Экономический выигрыш на весе и объеме

При выборе того или иного товара, покупатель обычно сравнивает лишь сами цены товаров, считая, что выигрыш на транспортировке не может быть существенным. Чтобы показать, что это не верно, - приведем простой расчет.

Предположим, что Вам, для заливки перекрытий, необходимо 40 000 м.п. стальной арматуры А-3 (А400) Д=10мм. Расчеты сведены в таблицу:

| Марка арматуры | Материал | Прочность | Объем, м.куб. | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-3 (А400) Д=10мм, L=40км. | сталь | исходно требуемая | 12,56 | 24 800 | 644 800 руб. (из расчета 26 000 руб/тн или 16 руб/м.п.) |
| АКП-СП Д=10мм, L=40км. | композит | в 2,5 раза выше требуемой | 12,56 | 5 040 | 1 000 000 руб. (из расчета 25 руб./м.п.) |
| АКП-СП Д=6мм, L=40км. | композит | равная требуемой | 4,52 | 1 880 | 480 000 руб. (из расчета 12 руб/м.п.) |

Выводы:

Сравните первую и последнюю строчки таблицы:

при замене стальной арматуры на композитную с равнопрочностным диаметром, объем уменьшится в 2,77 раза, вес уменьшится в 13,9 раз!

Если груз, указанный в первой строчке таблицы невозможно перевезти одной фурой (ограничение по максимальному весу груза равно 20тн), то груз, указанный в последней строчке таблицы, сможет перевезти даже «Газель» (при перевозке в виде мотков / бухт ). Теперь Вы видите, насколько значительным может быть выигрыш при транспортировке? Заметьте, что вес конструкции из армированного бетона тоже уменьшится на 23 360 кг.

Выигрыш в стоимости арматуры составил 164 800 руб.

Выигрыш в весе составил 13,9 раза или 1 880 кг вместо 24 800 кг.

Выигрыш в объеме составил 2,77 раза или 4,52 м.куб вместо 12,56 м.куб.

| Применение композитной стеклопластиковой арматуры в малоэтажном строительстве. |  |
| --- | --- |

Основным применением арматуры в малоэтажном строительстве является использование её для армирования фундаментов. При этом, чаще всего используется стальная арматура класса А3, диаметрами 8, 10, 12 мм.
Вес 1000 метров погонных стальной арматуры составляет 400 кг для D8мм, 620 кг для D10мм, 890 кг для D12мм. Теоретически Вы можете приобрести стальную арматуру в бухтах (если найдете), при этом, в последствии, Вам понадобится специальное устройство для повторного выравнивания такой арматуры. Сможете ли Вы перевезти 1000 метров такой арматуры на своем легковом автомобиле к месту строительства, чтобы сократить расходы на доставку?
А теперь представьте, что указанную арматуру можно заменить композитной меньшего диаметра, а именно 4, 6, 8 мм вместо 8, 10, 12 мм. соответственно. Вес 1000 метров погонных композитной арматуры составляет 20 кг для D4мм, 36 кг для D6мм, 80 кг для D8мм. Вдобавок, несколько уменьшился её объём. Такую арматуру можно приобрести в бухтах, при этом, внешний диаметр бухты составляет чуть больше 1м. Кроме того, при разматывании такой бухты, композитная арматура не требует выпрямления, так как практически не имеет остаточной деформации.
Могли ли Вы себе представить, что сможете перевезти арматуру, требующуюся для строительства загородного дома или дачи, в багажнике собственного легкового автомобиля? И Вам даже не понадобится помощь при загрузке и разгрузке!